## Slide 1
UNIVERSITE KASDI MERBAH OUARGLA
FACULTE DES SCIENCES APPLIQUEES
DEPARTEMENT GENIE CIVILE ET HYDRAULIQUE
MASTER PROFESSIONNEL EN TRAITEMENT ET EPURATION ET GESTION DES EAUX
THEME : Défluoruration des eaux potables de la ville de Ouargla
RÉSUMÉ :
Dans la zone orientale du Sahara septentrional, plusieurs enquêtes épidémiologiques ont mis en évidence l'existence d'un problème de fluorose qui se traduit par des déformations dentaires et osseuses. La cause essentielle de cette affection est attribuée à l'ingestion, pendant un temps relativement long, à des eaux de boisson fortement fluorées. De ce fait le traitement des eaux fluorées deviendra nécessaire pour aboutir à une eaux convenable pour le consommateur.
Il est remarquable que les eaux souterraines du sud-Est Algérien sont chargées en Fluorures à une valeur qui dépasse 1.5 mg/l, c’est pour cela nous avant appliqué deux techniques de défluoruration aux eaux de Ouargla qui sont : la précipitation au Sulfates d’aluminium et l’Adsorption par charbon actif (noyaux de dattes).
Mots-clés : Fluorures, Défluoruration, Fluorose, adsorption,
1.INTRODUCTION
Il es évident que la zone orientale du Sahara septentrional de l’Algérie est reconnue par des eaux souterraines ayant des concentrations élevées en Fluorures qui dépassent les normes de l’OMS et les normes Algérienne (inférieure à 1.5 mg/l).
Le fluorure est un élément essentiel pour le corps humain dans une teneur compris entre 1,2 et 1,5 mg/l d’eau consommée, il constitue par contre un risque considérable pour la santé si la teneur devient supérieur à 1,5 mg/l , bien que les eaux souterraines sont riches en fluorures, la population du sud Algérien consomme des aliments riche aussi en fluorures tels que : le thé, les dattes, les pomme de terre, etc.,,, ce qui engendre la maladie de la Fluorose dentaire et osseuse qui représente un problème de santé.
2.RESULTATS ET INTERPRETATION
dans cette partie pratique nous avant procéder à deux méthodes de Défluoruration:
La précipitation aux Sulfates d’aluminium Al2(SO4)3
cette méthode consiste à ajouter des masses croissantes de sulfates d’alumines dans des béchers de 100 ml d’eau à analyser (10becher) pour savoir les concentration évoluées des ions fluorures en fonction de quantités de sulfates d’aluminium.
-On remarque après le dosage de fluorures que la teneur de
L'objectif de cette ouvrage est de trouver une méthode favorable de défluoruration des eaux de Ouargla par deux techniques qui sont la précipitation par sulfates d’aluminium Al2(SO4)3 et l’adsorption physique par Charbon actif ( les noix de dattes).
Au cours des différents chapitres de cette étude, il sera présenté ce qui suit :
Le chapitre I concerne la présentation de la vile de Ouargla.
Le chapitre II comprend les généralités sur le fluor.
Le chapitre III est consacré aux différentes techniques de défluoruration des eaux.
Le chapitre IV présente les différentes méthodes de dosage des ions fluorures.
Le chapitre V est réservé aux matériels et méthodes utilisées au cours de l’experience.
Le chapitre VI présente les résultats obtenues et discussion.
4.CONCLUSION
la majorité des eaux potables de la région du Sud - Est Algérien sont chargés d’ions fluorures qui dépassent les normes recommandés par l’OMS (1.5 mg/l).
On a remarqué durant notre étude qu’une grande majorité de la population de la région du Sud - Est de l’Algérie soufre du problème de fluorose dentaire. Et pour faire face à ce problème, on a proposé deux techniques de défluoruration qui sont la précipitation aux sulfates d’aluminium et l’adsorption par charbon actif.
5. RECOMMANDATIONS
On propose comme recommandation ce qui suit :
Faire des recherche poussées dans le domaine de défluoruration des eaux potables de la région Sud-Est Algérien.
Chercher une méthode favorable et économique de fluoruration qui convient chaque région du Sud-Est Algérien.
Mettre à la connaissance des consommateurs toute les informations nécessaires concernant la présence de fluorures dans les aliments nutritifs ( thé, dattes,,,) et dans les pates à dent pour que le consommateur soit prudent.
2) l’adsorption par charbon actif
cette méthode a le même principe de précipitation elle consiste à mettre en disposition des colonnes en plastiques ayant différentes hauteurs de charbon actif (noyaux de dattes) et faire passer différents volumes de l’eau à analyser . Après filtration et dosage des ions fluorures, on remarque que la teneur du fluorures diminue en fonction de la masse du charbon actif.
après avoir terminé la filtration des échantillons, on a suivi la stabilité du pH et de la conductivité en fonction du temps pour savoir le pH et la conductivité final des échantillons.
Présentée par: MINDJOU Fella Encadré par : Mr BAOUIA Kais
ce dernier diminue en fonction des concentrations croissantes des sulfates d’aluminium.
Après l’addition des sulfates d’aluminium, on a contrôlé la stabilité du pH et de la conductivité en fonction du temps pour savoir le pH et la conductivité final des échantillons.