## Slide 1
Les matériaux utilisés dans la géotechnique routière ont de tout temps été le entre d’intérêt d’ingénieurs et techniciens routiers. Ils ont fait l’objet de spécifications visant à les standardiser.
Cependant ,ces matériaux dits « classiques » sont soit en quantité insuffisante soit inexistants dans certaines régions ;le recours à l’utilisation des matériaux disponibles localement, même si leurs caractéristiques s’ éloignent Des critères habituels, devient alors incontournable .
Des recherche sont menées dans différents laboratoires nationaux visant à valoriser ces matériaux pour une meilleure utilisation routière . Notre thèse rentre dans cette optique ; elle traite le comportement d’un tuf gypso-calcaire de la région de N’goussa située à 30 Km à le chef lieu de la Wilaya de Ouargla. Sous un environnement saharien .
L’ étude porte sur le matériau non traité puis sur sa stabilisation à le cendre de déchets de palmier
Mots –clefs : géotechnique routière - spécification – matériaux classique – tufs gypso-calcaire – stabilisation – cendre des déchets de palmier
Encadreur: Mr. A.KHELLOU et Co-encadreur: Mr. A.MOKHTARI , Présentée par : BELBARKA Khadîdja et BAALI Khadra
UNIVERSITÉ KASDI MERBAH OUARGLA : Département de l’hydraulique et génie civil
Email:
Kokakaihou@gmail.com koki2015.baali@gmail.com
Projet de fin d’étude : effet de l’ajout de la cendre des déchets de
palmier sur les propriétés physico-mécanique des tufs d’encroutement
Partie A
Mode B
Chart: Figure4: la courbe de proctor (tuf)
| 6.0000000000000039E-2 | 8.0000000000000071E-2 | 0.1 | 0.12000000000000002 | 0.14000000000000001
la courbe de proctore (tuf) | 1.82 | 1.89 | 1.86 | 1.84 | 1.8
figure 03: La courbe de la traction
Chart: Courbe granulométrique
| 63 | 80 | 50 | 31.5 | 20 | 10 | 5 | 2 | 1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 8.0000000000000043E-2 | 0.05 | 2.0000000000000011E-2 | 1.0000000000000005E-2 | 5.0000000000000114E-3 | 2.0000000000000052E-3 | 1.0000000000000033E-3
4/55 | 100 | 87 | 56 | 43 | 37 | 30 | 27 | 23 | 21 | 18 | 16 | 12 | 11
ECH | Wopm % | CBR immédiat | CBR imbibé | ϒd | VBS | La gonflement max
Tuf | 8 | 47.65 | 18.86 | 1.89 | 0.49 | 1.08
Partie B
Tableau 02: caractéristiques physique de la cendre
Tableau 03: résultat de l’essais de CBR
Tableau 1: de résulta de CBR et essais de bleu
D’après analyse chimique (figure02),nous constatons
que le matériau est un tuf gypso-calcaire
L’analyse granulométrique (figure01) montre s que le tuf
est un sable fin cailloux contient 11 % d es éléments fin
(<0.08 mm) de nature limoneuse peu pastique
Les paramètres de Proctor(tableau 03) sont:
A . Tuf : ϒd max= 1.89kg/m3 et wopm= 7.74 %
B. Tuf+cendre 4% : ϒd max= 1.85kg/m3 et wopm= 8.20 %
C. Tuf+cendre 8% : ϒd max= 1.84kg/m3 et wopm= 10.21 %
D. Tuf+cendre 12% : ϒd max= 1.82kg/m3 et wopm= 12.17 %
Les résultats de compressions simple et la traction indirect
(figure 03 et 04) s’augmente avec la durée de conservation.
Le tuf de la carrier de N’GOUSSA est un matériaux blanchâtre gypso-calcaire de classe C2B1 peut utilisable dans le domaine de route et VRD.
Avant de compléter notre étude par des essais de compression simple et traction indirecte , nous pouvons conclure provisoirement que le meilleur pourcentage qui donne un indice de CBR élevé correspond à 8% de cendre .
Chart: 
| %insolubles | %SO3 | %CaSO4 | %Autre | %Cl- | %NaCl | %SO4
 | 26.62 | 5.13 | 27.58 | 26.89 | 0.45 | 0.74 | 6.17
figure 5: La courbe de la résistance simple
Couleur | Densité (D sup) | Diamètre en (mm)
Gris | 2.2 | <70%(0.08)+20%(0.16)+10%(0.325)
Conclusion
Chart: Résistance à La Compression Simple (bars) en Fonction De la Durée de Censervation
| 1 jour | 3 jour | 7 jour
résistance à la compression simple (bars) en fonction de la durée de censervation | 3.19 | 3.37 | 5.72
Comparaison entre éprouvette modifiée (08%de cendre)
et l’éprouvette témoin
Introduction:
Les tufs d'encroûtements gypseux , calcaires ou mixte font partie des matériaux locaux disponibles en grande quantité dans la région de sud (Ouargla) ,
ils sont largement utilisés comme des matériaux de construction routière.
Vu l’insuffisance des matériaux utilisables dans les projets routières et aux caractéristiques géotechniques jugés moyenne, Nous essayons de trouver
une solution à ce problème
Dans ce travail, nous allons répondre à la question suivante :
Est ce que l’addition de la cendre de palmier dattier peut améliorer les caractéristiques de tufs ? Et s’il améliore qui est le meilleur pourcentage ?
Ce poster comportera à deux parties :
Partie A : identification des les tufs utilisés
Partie B : la stabilité de tuf avec la variation du pourcentage de la cendre.
Figure 02: Les composition chimique de tuf d’encroutement
Discutions
Résume:
Recommandation
Nous savons que les caractéristique de tufs se changent d’une carrière à autre et afin de généralise nos résultats nous recommandons d’utiliser des tufs d’autre provenance
Pour donner plus de précision à nos résultats, nous proposons d’effectuer une analyse chimiques et minéralogique complète, qui est malheureusement non disponible à ce moment.
Chart: 
| SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | MnO | MgO | CaO | Na2O | K2O | TiO2 | P2O5 | PF
 | 48.04 | 6.12 | 2.51 | 0.05 | 4.88 | 14.21 | 1.81 | 2.8 | 0.42 | 0.45 | 18.08
Figure 6: Analyse minéralogique de la poudre des fibres de dokar calcinées à 400 °C
ECH | Wopm % | CBR immédiat | CBR imbibé | ϒd max | La gonflement max
Tuf + 4 % cendre | 8 | 64.34 | 35.19 | 1.85 | 0.41
Tuf + 8 % cendre | 10 | 77.46 | 53.39 | 1.84 | 0.19
Tuf + 12% cendre | 12 | 24.75 | 22.23 | 1.82 | 0.24
Figure 01: La courbe de la granulométrique de tuf
Chart: 
| 1 jour | 3 jour | 7 jour
résistance à la Traction (bars) en fonction de la durée de censervation | 0.94 | 1.01 | 1.37